5.1 Основныестр.типы ионных кр-лов?К4 -?

1. (гомодесмич. )Координационные стр-ры.

- можно обойти все атомы стр-ры

- поодин.связямПример NaCl. К4 больше.

2.Островные:                                                                       (г

Можем обойти огр.кол-во атомов.                                   (е

Пример S8.                                                                          (т

3.Цепочечные:                                                                    (е

Движение беск. в одном направлении – селен.                (р

4.Слоистые  -  графит (по плоскости движения).             (о

5. (гомодесмич. ) Каркас  -  NaWO3

W-O можно обойти всю стр-ру

Не касаясь атомов Na. Мотив (WO3( -трехм.

5.2 Чем разл.стр-ра вюртцита и сфалерита?

Вюртцит ZnS – плотнейшая гекс.упаковка из S,половина тетр. пустот занята атомами Zn.

Сфалерит ZnS – плотнейшая кубич.упаковка из атомов S, ½   пустот тетраэдр.занята атомами Zn.

Вюртцит – С6mc,сфалерит – F4”3m.

5.3 Cu2O – стр-ра и коорд.атомов?

P n3m. Атомы О в верш. и в центре ячейки, атомы Cu расположены по тетраэдру в центрах октантов. Атом Cu окружен двумя атомами О, атом О четырьмя атомами Cu.Плотнейшая упаковка из атомов Cu с атомами О в 2-х (из 8-ми) тетр.пустотах на одной из осей 3-го порядка.

5.4  Модификации SiO2,сингонию и соотн.с модифик. С

кристобаллит–постр. из тетр SiO4(Fd3m),Si распр.как в алм.

Тридимит- родств.гекс.алмаза,С6/mmc.

Кварц – тетр.SiO4 сочлен.вершинами C62C становит( TiO2.

5.5 Важнейшие различия стр-р СО2 и SiO2

CO2 – плотн. кубическая упаковка молекул СО2 (СО2 напр. по тройным осям)

SiO2 – кварц, кристаллобалит, тридимит постр из октаэдров SiO4

5.6 Стр-ра льда. Число и расположение водородных связей.

Гекс лед – тридимитоподобный

Куб лед – кристобаллитоподобный

Лед – остр. гетеродесмич.

5.7 Сходства и различия BN и графита.

BN – в слоях 6-членное кольцо в отл. от графита слои несдвинуты

5.8 Примеры островных кр. стр-р простых и бинарных в-в.

прост - ромб сера

бинарные н2о (лед), HgCl2

5.9 Примеры цепочечных крист.стр-р АХ и XY

SiS2 – BeCl2; PdCl2

5.10 Слоистые АХ и BY

CuCl, BN (6-тичленные слои образуют кольца, к-рые несдвинуты)

5.11 Пример гомодесмических (монолит) AX и XY с ков. св.

ReO3     ZnS(сфалерит)

5.12 Мотив заполнения пустот в корунде Al2O3

гексагональная плотная упаковка, Al в окт. пустотах. Заполненные октаэдр. пустоты образуют графитоподобные сетки в центрах колец – незаполненные октаэдр. пустоты. В направлении оси Z две заполненные окт.пустоты чередуются с одной незаполненной. Степень заполнения пустот 2/3, мотив – равнослойный.

5.13 АХ

октаэдр – NaCl, GeS, MnP

тетраэдр. дипирамида – CuCl2

тригон. призма – CrCl3, MoS2

5.14 AX

тетр – ZnSb, PbCl2

квадрат – CuO.