Тема: Влияние адсорбционных слоев на смачивание твердых поверхностей.

Цель: Изучение влияния адсорбционных слоев на смачивание твердых поверхностей методом измерения краевых углов.

Гидрофилизация (сапонин)

| с,% | Qпр | Qлев | Qср | cos Qср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 28 | 32 | 30,0 | 0,8660 |
| 0,50 | 78 | 76 | 77,0 | 0,2250 |
| 0,25 | 64 | 60 | 62,0 | 0,4695 |
| 0,10 | 73 | 70 | 71,5 | 0,3173 |
| 0,05 | 76 | 78 | 77,0 | 0,2250 |
| 0,01 | 83 | 82 | 82,5 | 0,1306 |

Гидрофобизация (стеариновая кислота)

| с,% | Qпр | Qлев | Qср | cos Qср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10000 | 120 | 116 | 118,0 | -0,4694 |
| 0,02000 | 108 | 105 | 106,5 | -0,2840 |
| 0,00040 | 98 | 94 | 96,0 | -0,1045 |
| 0,00020 | 86 | 86 | 86,0 | 0,0698 |
| 0,00010 | 72 | 70 | 71,0 | 0,3256 |
| 0,00005 | 57 | 60 | 58,5 | 0,5225 |

Бутиловый спирт

| с, M | Qпр | Qлев | Qср | cos Qср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0000 | 128 | 130 | 129 | -0,6293 |
| 0,0333 | 120 | 124 | 122,0 | -0,5299 |
| 0,0667 | 118 | 112 | 115,0 | -0,4226 |
| 0,1167 | 104 | 100 | 102,0 | -0,2079 |
| 0,2500 | 86 | 89 | 87,5 | 0,0437 |
| 0,5000 | 65 | 68 | 66,5 | 0,3988 |

Определение инверсии смачивания: с=0,272 М